**SHANDONG INOV POLYURETHANE CO., LTD**

**ООО «Партнер ДВ» г. Владивосток**

|  |
| --- |
| **Полиуретановый клей для бесшовных покрытий из резиновой крошки (однокомпонентный)**  **DN 1670 CW+** |

***Характеристики***

MDI преполимер

Безопасный и удобный в работе продукт для профессионального применения.

***Применение***

покрытия для открытых спортивных и детских площадок, теннисных кортов, стадионов и беговых дорожек, спортзалов, складов, производственных помещений, для палуб судов и причалов, вокруг бассейнов, для входных групп и лестниц, для отмосток вокруг коттеджей или домов, для покрытия пешеходных зон и садовых дорожек, формования ступеней, пешеходных бордюров, для изготовления плит, матов, брусчатки из резиновой крошки, и т.п.

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель, DN1670CW+** |  |
| **Состав** | **Полиуретановый преполимер, целевые добавки** |
| **Описание** | **Бесцветная или светло-желтая вязкая жидкость** |
| **Вязкость (25°С)** | **3000 ±500** |
| **Пропорция клей : крошка** | **1:(5-7)** |
| **Продолжительность жизни смеси (20°C), мин** | **45-60** |
| **Время отверждения, ч** | **24** |
| **Тара** | **Бочка 210 кг, ведро 20 кг** |

***Условия применения***

- Влажность воздуха не более 80%, отсутствие осадков,

- Температура материалов, основания, окружающей среды должны быть от +5 до +25°С

- Основание должно быть сухим, обеспылено, обезжирено, не содержать загрязнений, препятствующих адгезии, тщательно загрунтовано.

***Условия хранения и транспортировки***

- Транспортировка и хранение осуществляется при температуре +5 до +30°С. Увеличение вязкости и кристаллизация при температурах ниже 0°С не ведет к необратимым последствиям или ухудшению качества связующего.